Технические условия

производства погонажной продукции

Основные параметры и размеры:

1.1. Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их марки и материал должны соответствовать спецификации.
1.2. Длины деталей устанавливают по спецификации по согласованию изготовителя с потребителем с прирезкой по длине под углом 90 гр.

1.3. Предельные отклонения от номин. размеров деталей не должны быть более, мм:
по длине  +5мм-0мм.

по ширине 0 +1,0мм

толщине 0  +1,0мм.

Провесы на лицевых сторонах сопрягаемых деталей не должны превышать 1 мм.
1.4. Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть более 1 мм на участке длиной 1000 мм.
Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:

1,5мм на 1 (один) метр длины

1.5  Неуказанные радиусы сечений деталей должны быть 5 мм, фаски 2х45°

1.6. Профили продукции:

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих ТУ  по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2.Характеристики
2.2.1. В древесине деталей  категории «Э» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в табл.2

Таблица 2

Технические условия

сортировки, приемки погонажной продукции категории «Экстра»

| Сучки здоровые сросшиеся и несросшиеся , светлые и темные | Не допускается | Не допускается |
| --- | --- | --- |
| Овальные и продолговатые сучки | Не допускается | Не допускается |
| Выпадающий сучок | Не допускается | Не допускается |
| Табачные, гнилые или загнившие сучки | Не допускается | Не допускается |
| Следы от выпавших сучков на пласти или кромке несквозные | Не допускается | Не допускается |
| Трещины в сучках | Не допускается | Не допускается |
| Трещины пластевые, торцевые | Не допускается | Допускаются несквозные |
| Трещины отлупные с выходом на кромку, торец или пласть | Не допускается | Не допускается |
| Обзол | Не допускается | Не допускается |
| Непрострог | Не допускается | Не допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается |
| Смоляной карман | Не допускается | Допускается |
| Смоляные пятна, засмолки | Не допускается | Допускается |
| Прорость | Не допускается | Допускается |
| Сердцевина | Не допускается | Допускается |
| Червоточина | Не допускается | Допускается |
| Заболонь | Не допускается | Допускается |
| Заболонные или грибковые пятна , полосы или окрасы | Не допускается | Допускается |
| Синева | Не допускается | Допускается |
| Механические повреждения, сколы, запилы, зарубы, ворсистость | Не допускается | Допускается |

1.Лицевая сторона-сторона видимая при эксплуатации изделия

2. Для определения видимых пороков древесины, следует руководствоваться ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и  определения. Способы измерения»

2.2.2. В древесине деталей  категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в табл.3

Таблица 3

Технические условия

сортировки , приемки погонажной продукции категории «А»

| Сучки здоровые сросшиеся и несросшиеся , светлые и темные | Допускается один здоровый сросшийся сучок размером до 10мм на 1 м.пог. изделия | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Овальные и продолговатые сучки | Не допускается | Не допускается |
| Выпадающий сучок | Не допускается | Не допускается |
| Табачные, гнилые или загнившие сучки | Не допускается | Не допускается |
| Следы от выпавших сучков на пласти или кромке несквозные | Не допускается | Не допускается |
| Трещины в сучках | Не допускается | Не допускается |
| Трещины пластевые, торцевые | Не допускается | Допускаются несквозные |
| Трещины отлупные с выходом на кромку, торец или пласть | Не допускается | Не допускается |
| Обзол | Не допускается | Не допускается |
| Непрострог | Не допускается | Не допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается |
| Смоляной карман | Допускается один на м.пог. размерами 30*5, при условии отсутствия на метре пог. другого порока (сучка) | Допускается |
| Смоляные пятна, засмолки | Не допускается | Допускается |
| Прорость | Не допускается | Допускается |
| Сердцевина | Не допускается | Допускается |
| Червоточина | Не допускается | Допускается |
| Заболонь | Не допускается | Допускается |
| Заболонные или грибковые пятна , полосы или окрасы | Не допускается | Допускается |
| Синева | Не допускается | Допускается |
| Механические повреждения, сколы, запилы, зарубы, ворсистость | Не допускается | Допускается |

1.Лицевая сторона-сторона видимая при эксплуатации изделия

2. Для определения видимых пороков древесины, следует руководствоваться ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и  определения. Способы измерения»

2.2.3. В древесине деталей  категории «Б» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в табл.3

Таблица 3

Технические условия

сортировки, приемки погонажной продукции категории «Б»

| Сучки здоровые сросшиеся , светлые и темные | Допускается размером до 1/4 ширины пласти | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Сучки здоровые светлые и темные частично сросшиеся | Допускается не более 2 шт. на м.пог. размерами до 1/4 рабочей ширины пласти | Допускается |
| Сучки здоровые светлые и темные несросшиеся | Допускается не более 1 шт. на м.пог. размерами до 1/4 рабочей ширины пласти. | Допускается |
| Овальные и продолговатые сучки | Допускается при условии , что меньший диаметр размера сучка не превышает 15 мм. | Не допускается |
| Выпадающий сучок | Не допускается | Не допускается |
| Табачные, гнилые или загнившие сучки | Не допускается | Не допускается |
| Следы от выпавших сучков на пласти или кромке несквозные | Не допускается | Не допускается |
| Трещины в сучках | Не допускается | Не допускается |
| Трещины пластевые, торцевые | Не допускается | Допускаются несквозные |
| Трещины отлупные с выходом на кромку, торец или пласть | Не допускается | Не допускается |
| Обзол | Не допускается | Не допускается |
| Непрострог | Не допускается | Не допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается |
| Смоляной карман | Допускается один на м.пог. размерами 30*5мм. | Допускается |
| Смоляные пятна, засмолки | Не допускается | Допускается |
| Прорость | Не допускается | Допускается |
| Сердцевина | Не допускается | Допускается |
| Червоточина | Не допускается | Допускается |
| Заболонь | Допускается до 30% | Допускается |
| Заболонные или грибковые пятна , полосы или окрасы | Не допускается | Допускается |
| Синева | Не допускается | Допускается |
| Механические повреждения, сколы, запилы, зарубы, ворсистость | Не допускается | Допускается |

1.Лицевая сторона-сторона видимая при эксплуатации изделия

2. Для определения видимых пороков древесины, следует руководствоваться ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и  определения. Способы измерения»

2.2.4. В древесине деталей  категории «С» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в табл.4

Таблица 4

Технические условия

сортировки, приемки погонажной продукции категории «С»

| Наименование порока | Лицевая сторона | Нелицевая сторона |
| --- | --- | --- |
| Сучки здоровые сросшиеся и несросшиеся , светлые и темные | Допускается размером до 40мм | Допускается |
| Овальные и продолговатые сучки | Допускается при условии , что меньший диаметр размера сучка не превышает 15 мм. | Допускается |
| Выпадающий сучок | Не допускается | Допускается |
| Табачные, гнилые или загнившие сучки | Не допускается | Допускается |
| Следы от выпавших сучков на пласти или кромке несквозные | Допускается один, диаметром не более 15мм на изделие | Допускается |
| Трещины в сучках | Допускается до 1-1,5 мм сомкнутые | Допускается несквозные |
| Трещины пластевые, торцевые | Допускается несквозные сомкнутые до 1-1,5 мм толщиной и до 300мм длиной | Допускается несквозные без ограничения по длине |
| Трещины отлупные с выходом на кромку, торец или пласть | Не допускается | Не допускается |
| Обзол | Не допускается | Не допускается |
| Непрострог | Не допускается | Не допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается |
| Смоляной карман | Допускается | Допускается |
| Смоляные пятна, засмолки | Допускается размерами до 50*30мм. на изделие | Допускается |
| Прорость | Допускается несквозная , размерами до 80мм. | Допускается |
| Сердцевина | Допускается плотная , светлая негнилая длиной до 300мм. | Допускается |
| Червоточина | Не допускается | Не допускается |
| Заболонь | Допускается | Допускается |
| Заболонные или грибковые пятна , полосы или окрасы | Допускается поверхностные с незначительным изменением цвета, размерами до 20% поверхности. | Допускается |
| Синева | Не допускается | Допускается |
| Механические повреждения, сколы, запилы, зарубы, ворсистость | Не допускается | Допускается при условии целостности и прочности изделия |

1.Лицевая сторона-сторона видимая при эксплуатации изделия

2. Для определения видимых пороков древесины, следует руководствоваться ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и  определения. Способы измерения»

2.2.5. Влажность древесины деталей должна быть, %:
Эксплуатируемых внутри помещений  12 +-3%

Эксплуатируемых снаружи помещений 15+-3%

2.3. Упаковка и маркировка
2.3.1 Детали должны быть упакованы в транспортные пакеты или пачки. По требованию потребителя детали допускается не упаковывать.
2.3.2. Формирование транспортных пакетов должно соответствовать ГОСТ 21100
Массу транспортного пакета определяют в зависимости от вида транспорта и технических характеристик погрузочно-разгрузочных средств.
Пачки должны быть сформированы из деталей одной марки, сечения и длины (для прирезанных в размер деталей).

Нормы паллетирования  следующие:

1. Палубная доска (террасная доска) длиной выше 4000мм. по 168 шт/паллет

2. Палубная доска (террасная доска) длиной ниже 3000 мм по 252 шт/паллет

3. Планкен 315 шт./паллет

4. Вагонка «Штиль»  110/138мм. минипачки 8 шт.  и 504 шт/паллет.

5. Лага 45*70 длина 3000-4000 мм. по 330 шт./паллет

Упаковка должна обеспечивать плотность и сохранность деталей во время погрузки, транспортирования и разгрузки.

## 3. ПРИЕМКА

3.1. Детали принимают партиями. Партией считают число деталей одной марки, сечения,  вида отделки. Для проверки применяют выборочный одноступенчатый контроль по альтернативному признаку по ГОСТ 23616

3.2. . Планы контроля (приемочный уровень дефектности  приведены в табл.5.

| Объем партии | Объем выборки | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- |
| До 90 включ. | 8 | 1 | 2 |
| Св. 90 до 280 включ. | 13 | 1 | 2 |
| " 280 " 500 " | 20 | 2 | 3 |
| " 500 " 1200 " | 32 | 3 | 4 |
| " 1200 " 3200 " | 50 | 5 | 6 |
| " 3200 " 10000 " | 80 | 7 | 8 |

3.3. Приемочный контроль осуществляют в следующем порядке:

- из партии деталей производят выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321;
- проверяют каждую деталь в выборке на соответствие требованиям настоящего стандарта и определяют число деталей с недопустимыми дефектами;
- партию принимают, если число дефектных деталей в выборке меньше или равно приемочному числу;
- партию не принимают, если число дефектных деталей в выборке равно или больше браковочного числа.

3.6. Каждая отгружаемая партия (паллет) должна сопровождаться документом, в котором должно быть указано:
- наименование продукции
- номинальные размеры , мм. 
- кол.  штук по маркам, сечению и длине (для прирезанных в размер деталей) в метрах (кубических метрах, ) и штуках;
- порода древесины;